Załącznik nr 8 do SIWZ

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Parametry dla środka równoważnego do środka POROCEM@C produkcji firmy Schaum  Chemie Sp. z o.o. dla realizacji zadania Nr ZP/22/MGW/2017 na roboty budowlane pn. Docelowe zabezpieczenie fragmentów wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej: Przecinka IX „Luiza”, Przecinka X „Reden północny”.

| L.p. | Parametr | J.m. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj spoiwa | Spienialne spoiwo mineralno-cementowe |  |
| 2 | Proporcja woda/suchy proszek | w/s | od 1/1 do 2,5/1 |
| 3 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dla proporcji składników 1/1 | MPa | min. 9 |
| 4 | Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach dla proporcji składników 1/1 | MPa | min. 1,5 |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dla proporcji składników 2,5/1 | MPa | min. 3,0 |
| 6 | Gwarantowana trwałość suchego proszku | m-cy | min. 6 od daty produkcji |
| 7 | Niepalność | - | wymagana |
| 8 | Brak wpływu na wskazania czujników atmosfery kopalnianej | - | wymagany |